**OXJSJ-01产品说明书**

**产品化学名称：**固体聚羧酸系高性能减水剂

**产品应用：**本产品为本体聚合产物，适用于水泥净浆、砂浆、干混砂浆及混凝土中，可改善工作性能、降低水化放热速度，对混凝土和易性有一定的改善。适用于普通混凝土、泵送混凝土、高强度混凝土当中，与传统母液水剂相比在成本以及运输有很好的优势。可根据客户具体需要的减水剂浓度自行配置。

**质量指标：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品** | **OXJSJ-01** | **检测标准** |
| **外观（25℃）** | 白色至浅黄色粉末状固体 | 目测 |
| **减水剂率（%）** | ≥25 | GB/T8077-2012 |
| **PH（1%水溶液）** | 3-5 | GB/T6368-2008 |
| **含气量（%）** | ≤3 | GB/T8077-2012 |
| **固含量（%）** | ≥99 | GB/T8077-2012 |
| **氯离子含量（%）** | ≤0.1 | GB/T8077-2012 |

**包装规格：**25Kg复合塑料编织袋或者25Kg复合塑料纸袋；

**贮运条件：**本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理，严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。贮存于干燥、阴凉、通风处，运输过程中要避免阳光直接照射和雨淋，贮运温度不宜高于35℃。

**产品保质期：**在规定的贮运条件下保质期3个月。