**OXAB-501产品说明书**

**产品化学名称：**烷撑烯基聚氧乙烯醚

**产品应用：**OXAB-501产品采用国际领先的全自动生产线和窄分布催化聚合生产工艺、生产批量大、质量稳定、且具有分子量分布窄、杂质含量低、聚合反应活性高等特点。所合成的减水剂保坍性能突出，适应性好、综合性能优越。水溶液稳定，可配制成水剂产品销售，使用更方便。

**质量指标：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品** | **OXAC-501** | **检测标准** |
| **外观（25℃）** | 白色片状 | 目测 |
| **羟值（**mgKOH/g） | 22.0-25.0 | GB/T7383-2007 |
| **碘值（**mgKOH/g） | 9.6 | GB/T13892-2012 |
| **PH值 （ 1％水溶液）** | 5.0-7.0 | GB/T 6368-2008 |
| **双键保留率（％）（≥）** | 92 | 比值 |

**包装规格：**片状产品采用25kg复合塑料编织袋或纸袋包装；

**贮运条件：**本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理，严禁与氧化剂、还原剂、酸类物质、水等其他化学品混装储运。储存于干燥、阴凉、通风处，运输过程中避免阳光直接照射和雨淋，储存温度不宜高于40℃。

**产品保质期：**在规定的贮运条件下保质期6个月。