**OXHP-703产品说明书**

**产品化学名称：**烷撑烯基聚氧乙烯醚

**产品应用：**OXHP-703产品经合理组方可方便地合成出综合性能优异的减水剂产品，实现减水性与保坍性的综合平衡。一般情况下，使用本产品合成减水剂不必再复配保坍剂，即可达到良好的混凝土工作性能，具有使用方便、性价比高的优点。片状外观，水溶性好，水溶液稳定，可配制成水剂产品销售，使用更方便。

**质量指标：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品** | **OXAC-703** | **检测标准** |
| **外观（25℃）** | 白色片状 | 目测 |
| **羟值（**mgKOH/g） | 17.5-19.5 | GB/T7383-2007 |
| **碘值（**mgKOH/g） | 7.3 | GB/T13892-2012 |
| **PH值 （ 1％水溶液）** | 5.0-7.0 | GB/T 6368-2008 |
| **双键保留率（％）（≥）** | 90 | 比值 |

**包装规格：**片状产品采用25kg复合塑料编织袋或纸袋包装；

**贮运条件：**本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理，严禁与氧化剂、还原剂、酸类物质、水等其他化学品混装储运。储存于干燥、阴凉、通风处，运输过程中避免阳光直接照射和雨淋，储存温度不宜高于40℃。

**产品保质期：**在规定的贮运条件下保质期6个月。